Załącznik nr  3 do SIWZ/ZP/PN -  2/2020

……………………………………………………………………..

Nazwa Wykonawcy

ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO PIERWOTNA – PAKIET NR 1

| Lp. | Nazwa | Jedn. Miary szuk | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy. | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień ze stopu tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, prostokątny w przekroju na całej długości, w opcji kołnierzowy i bezkołnierzowy oraz w opcji standard, coxa vara i high offset; uniwersalny dla biodra prawego i lewego, na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155µm); długość trzpienia od 115mm do 190mm i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm do 20mm. Dla typu Coxa Vara ze 125° kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości. Trzpień posiada na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotna stabilizację. Szyjka polerowana, spłaszczona w płaszczyźnie A/P. W opcji trzpień dysplastyczny w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit", wykonana ze stopu tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm w opcji z panewka 38-46 wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od od rozmiaru) | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej 28mm w rozmiarach 44-66 neutralna oraz z okapem w rozmiarach 48-66; o średnicy wewn. 32 neutralna i z reorientacją dziesięciostopniową 52-66 oraz o średnicy wewn. 36mm w rozmiarach 56-66mm neutralna oraz w rozmiarach 52-66mm z dziesięciostopniową reorientacją | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowa metalowa o średnicy 22,2 mm, 28 mm, 32 mm CoCr, 2 długości dla rozmiaru 22,2, 4 długości szyjki dla rozmiaru 28, 3 długości szyjki dla rozmiaru 32, konus 12/14 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Głowa metalowa o średnicy 28mm, 36mm i 40 mm wysokopolerowana, 4 długości szyjki dla rozmiaru 28, 5 długości szyjki dla rozmiaru 36, 6 długości szyjki dla rozmiaru 40, konus 12/14 z możliwością zastosowania w artykulacji metal na metal (MoM | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Głowa ceramiczna (biolox delta) 28mm, 32mm i 36mm, min. 3 długości szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Śruba do kości gąbczastej od długości od 20mm do 70mm, co 5mm | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zaślepka do panewki | 120 |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga, bezpłatnego użyczenia instrumentarium  oraz napędu wraz z ładowarką na czas trwania umowy  .

ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO REWIZYJNA

| Lp. | Nazwa | Jedn. Miary sztuk | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rewizyjny Trzpień–tytanowy, prosty, nieanatomiczny, zwężający się dystalnie, kołnierzowy, pokryty hydroxyapatytem na całej długości, w minimum 5 rozmiarach, od 180mm do 240mm. Dodatkowo posiadające nacięcia w płaszczyźnie AP I ML zwężającej się części dystalnej umożliwiając dopasowanie trzpienia do krzywizny kości. Stożek trzpienia 12/14. Stożek trzpienia 12/14 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień rewizyjny, modularny, wykonany ze stopu tytanu, bezcementowy, pokryty porowatą okładziną, składający się elementu proksymalnego i dystalnego połączonego śrubą. Element proksymalny, dostępny w 3 średnicach 20mm, 24mm i 28mm oraz 4 długościach od 75mm do 105mm, umożliwiający ustawienie kąta antewersji w zakresie 360 stopni, w dwóch opcjach offsetu 40mm i 45mm. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Element dystalny, typu Wagner, o oktagonalnym przekroju poprzecznym, zwężający się dystalnie (2.5° stożek), umożliwiający stabilizację osiową i antyrotacyjną, dostępny w 16 średnicach od 14mm do 31mm i 4 długościach 140mm, 190mm, 240mm i 290mm, dla wybranych rozmiarów w opcji prostej lub z możliwością zamontowania pod kątem 3 stopni odchylenia. Całość łączona za pomocą śruby mocującej element proksymalny z elementem dystalnym, dostępnej w 4 długościach od 75mm do 105mm. System posiada specjalne frezy stożkowe dostosowane do kształtu trzpienia. Stały kąt szyjkowo-trzonowy 135 stopni, stożek 12/14.. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruba zamienna (opcjonalna) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Panewka bezcementowa, hemisferyczna wielootworowa w rozmiarach minimum 48 -72 mm, dozwolone artykulacje Hard-on-Hard do 72 mm, wkład ES3 do 80 mm, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D micro i macro struktur, 80% wyższa porowatość, współczynnik tarcia 1,2. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Panewka rewizyjna bezcementowa, hemisferyczna wielootworowa z dodatkowymi otworami na obwodzie panewki w rozmiarach minimum 54-80 mm, dozwolone artykulacje Hard-on-Hard do 72 mm, wkład ES3 do 80 mm, lub panewka rewizyjna o pogłębionym dnie, offset 4-6mm w rozmiarach minimum 54-72mm. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Podkładki rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, o kształcie zapewniającym większą powierzchnię kontaktu z kością oraz implantem panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze, w opcji półkolistej posiadające dodatkowe prostopadłe i kierunkowe otwory umożliwiające mocowanie podkładki do kości panewki za pomocą śruby o średnicy 5.5mm i długości od 25mm do 70mm; system umożliwia jednoczesne mocowanie podkładek półkolistych do implantu panewki za pomocą: śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm, śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm i cementu kostnego oraz cementu kostnego; podkładki występujące w grubościach 10mm, 15mm, 20mm i 30mm dla panewek w rozmiarach od 50 mm do 72 mm; opcji podkładki skrzydełkowe (neutralny, lewy i prawy) występujące w rozmiarze 56, 62, 68mm. System zawiera dedykowane narzędzia wraz z przymiarami wyposażone w komplet raszpli umożliwiających opracowanie miejsca podkładki pod konkretny wymiar implantu. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej 28mm w rozmiarach 44-66 neutralna oraz z okapem w rozmiarach 48-66; o średnicy wewn. 32 neutralna i z reorientacją dziesięciostopniową 52-76 oraz o średnicy wewn. 36mm w rozmiarach 56-76mm neutralna oraz w rozmiarach 52-76mm z dziesięciostopniową reorientacją | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Podkładki rewizyjne w kształcie kwadratu o zmiennym kącie nachylenia 5, 10 i 15 stopni, mocowanie podkładki do kości panewki za pomocą śruby o średnicy 5.5mm i 6.5mm; połączenie podkładek między sobą oraz z implantem panewki odbywa się za pomocą cementu kostnego. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wkładka polietylenowa zatrzaskowa crosslink o średnicy wew. 28mm w roz. 48-50; o średnicy wew. 32 w roz. 52-76; o średnicy wew. 36mm w roz. 56-60mm; o średnicy 40mm w roz. 62-68mm; opcje neutralna oraz lateralizowana z dziesięciostopniową reorientacją | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Głowa ceramiczna (biolox delta) 28mm, 32mm i 36mm, min. 3 długości szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Głowa ceramiczna rewizyjna z adapterem (biolox delta) 28mm, 32mm i 36mm, 40mm, 44 mm min. 3 długości szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Śruba do podkładek rewizyjnych | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Śruba do kości gąbczastej od długości 20mm do 70 mm, co 5 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zaślepka do panewki | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Panewka cementowana, wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości „cross linked poliethylen”, wyposażona w marker oraz specjalny kołnierz umożliwiający ukształtowanie implantu pod odpowiedni rozmiar panewki oraz zapewniający lepszą presuryzację i równomierny rozkład cementu kostnego o rozmiarach od 40mm do 53mm dla średnicy głowy od 28mm do 36mm. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Koszyki do rekonstrukcji ubytków kostnych w obrębie panewki, odtwarzające jej naturalny kształt, wykonane z tytanu, anatomiczne (prawy, lewy), w rozmiarach od 48mm do 72mm każdy, ze skokiem co 4mm, stabilizowane śrubami do panewki i talerza biodrowego, dla panewki polietylenowej osadzanej cementowo. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ostrza do napędów kompatybilne z instrumentarium | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| R A Z E M ; |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga, bezpłatnego użyczenia instrumentarium  oraz napędu wraz z ładowarką na czas trwania umowy  .

…………………………………………………….                                  …………………………………………………………………

Miejscowość  i data                                                      Podpis i pieczątka imienna osób/y

upoważnionej do podpisania